| 福建省浆纸质量监督检验站检测能力范围 （一） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 检测 对象 | 项目/参数 |  |  |  |  |  | 领域 代码 |  | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） |  |  |  | 限制 范围 | 说明 |
|  |  | 序号 |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 纸和纸板 | 1 |  | 定量 |  |  |  | 0313 |  | 纸和纸板定量的测定 GB/T 451.2-2002 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 厚度 |  |  |  | 0313 |  | 纸和纸板厚度的测定 GB/T 451.3-2002 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 抗张强度 |  |  |  | 0313 |  | 纸和纸板抗张强度的测定 GB/T 12914-2008 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 湿抗张强度 |  |  |  | 0313 |  | 纸和纸板浸水后抗张强度的测定 GB/T 465.2-2008 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 纸耐破度 |  |  |  | 0313 |  | 纸耐破度的测定 GB/T 454-2002 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 纸板耐破度 |  |  |  | 0313 |  | 纸板耐破度的测定 GB/T 1539-2007 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | 撕裂度 |  |  |  | 0313 |  | 纸和纸板撕裂度的测定 GB/T 455-2002 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | 平滑度 |  |  |  | 0313 |  | 纸和纸板平滑度的测定 GB/T 456-2002 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  | 耐折度 |  |  |  | 0313 |  | 纸和纸板耐折度的测定 GB/T 457-2008 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  | 透气度 |  |  |  | 0313 |  | 纸和纸板透气度的测定 GB/T 458-2008 |  |  |  | 只用肖伯尔法 |  |
|  |  | 11 |  | 伸缩性 |  |  |  | 0313 |  | 纸纸和纸板伸缩性的测定 GB/T 459-2002 |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  | 施胶度 |  |  |  | 0313 |  | 纸施胶度的测定 GB/T 460-2008 |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 |  | 吸液高度 （克列姆法） |  |  |  | 0313 |  | 纸和纸板吸液高度的测定法GB/T 461.1-2002 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 |  | 水分 |  |  |  | 0225 |  | 纸、纸板和纸浆分析试样水分的测定 GB/T 462-2008 |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 |  | 灰分 |  |  |  | 0225 |  | 造纸原料、纸浆、纸和纸板灰分测定 GB/T 742-2008 |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 |  | 吸水性 （可勃法） |  |  |  | 0313 |  | 纸和纸板吸水性的测定 GB/T 1540-2002 |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 |  | 尘埃度 |  |  |  | 0313 |  | 纸和纸板尘埃度的测定 GB/T 1541-2013 |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 |  | 不透明度 |  |  |  | 0313 |  | 纸和纸板不透明度的测定 GB/T 1543-2005 |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 |  | 挺度 |  |  |  | 0313 |  | 纸和纸板弯曲挺度的测定 GB/T 22364-2008 |  |  |  | 只用静态弯曲法 |  |
| （二） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测对象 |  | 项目/参数 |  |  |  |  |  | 领域 代码 |  | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） |  |  | 限制 范围 | 说明 |
|  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 纸和纸板 |  | 20 | 纸板 戳穿强度 |  |  |  |  | 0313 |  | 纸板戳穿强度的测定 GB/T 2679.7-2005 |  |  |  |  |
|  |  |  | 21 | 环压强度 |  |  |  |  | 0313 |  | 纸和纸板环压强度的测定 GB/T 2679.8-1995 |  |  |  |  |
|  |  |  | 22 | 印刷表面强度 |  |  |  |  | 0313 |  | 纸和纸板印刷表面强度的测定 GB/T 22365-2008 |  |  | 只用摆锤法 |  |
|  |  |  | 23 | D65亮度 |  |  |  |  | 0313 |  | 纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数D65亮度的测定GB/T 7974-2013 |  |  |  |  |
|  |  |  | 24 | 颜色 |  |  |  |  | 0313 |  | 纸和纸板颜色的测定 GB/T 7975-2005 |  |  |  |  |
|  |  |  | 25 | 光泽度 |  |  |  |  | 0313 |  | 纸和纸板 镜面光泽度的测定 GB/T 8941-2013 |  |  |  |  |
|  |  |  | 26 | 油墨吸收性 |  |  |  |  | 0313 |  | 纸和纸板油墨吸收性的测定法 GB/T 12911-1991 |  |  |  |  |
|  |  |  | 27 | 水抽提液 pH值 |  |  |  |  | 0225 |  | 纸、纸板和纸浆水抽提液 酸度或碱度的测定 GB/T 1545-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  | 28 | 菌落总数 |  |  |  |  | 0115 |  | 纸和纸板菌落总数的测定 GB/T 12661-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  | 29 | 表面pH值 |  |  |  |  | 0225 |  | 纸和纸板表面pH值的测定 GB/T 13528-1992 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 | 柔软度 |  |  |  |  | 0313 |  | 纸柔软度的测定 GB/T 8942-2002 |  |  |  |  |
|  |  |  | 31 | 透明度 |  |  |  |  | 0313 |  | 纸透明度的测定 漫反射法 GB/T 2679.1-2013 |  |  |  |  |
|  |  |  | 32 | 尺寸及偏斜度 |  |  |  |  | 0313 |  | 纸和纸板尺寸及偏斜度的测定 GB/T 451.1-2002 |  |  |  |  |
| 2 | 瓦 楞 纸 板 |  | 1 | 耐破度 |  |  |  |  | 0313 |  | 瓦楞纸板耐破度的测定法 GB/T 6545-1998 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 边压强度 |  |  |  |  | 0313 |  | 瓦楞纸板边压强度的测定法 GB/T 6546-1998 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 厚度 |  |  |  |  | 0313 |  | 瓦楞纸板厚度的测定法 GB/T 6547-1998 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 粘合强度 |  |  |  |  | 0313 |  | 瓦楞纸板粘合强度的测定 GB/T 6548-2011 |  |  |  |  |
| 3 | 纸浆 |  | 1 | 打浆度 |  |  |  |  | 0313 |  | 浆料打浆度的测定 GB/T 3332-2004 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 实验室纸页物理性能 |  | 定量 |  |  | 0313 |  | 纸浆实验室纸页物理性能测定 GB/T 24323-2009 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 紧度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 抗张指数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 撕裂指数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 耐破指数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 耐折度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测对象 |  | 项目/参数 |  |  |  |  |  | 领域代码 |  | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） |  |  | 限制范围 | 说明 |
|  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 纸浆 |  | 3 | 尘埃和 纤维束 |  |  |  |  | 0313 |  | 纸浆尘埃和 纤维束的测定 GB/T 10740-2002 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 亮度 |  |  |  |  | 0313 |  | 纸浆亮度（白度）试样的制备 GB/T 8940.2-2002 纸、纸板和纸浆亮度（白度）的测定 GB/T 7974-2013 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 多戊糖 |  |  |  |  | 0225 |  | 纸浆多戊糖的测定 GB/T 745-2003 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 卡伯值 |  |  |  |  | 0225 |  | 纸浆卡伯值的测定 GB/T 1546-2004 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 粘度 |  |  |  |  | 0225 |  | 纸浆粘度的测定法 GB/T 1548-2004 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 二氯甲烷抽提物 |  |  |  |  | 0225 |  | 纸浆二氯甲烷抽提物的测定 GB/T 7979-2005 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 抗碱性 |  |  |  |  | 0225 |  | 纸浆抗碱性的测定 GB/T 744-2004 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 高锰酸 钾值 |  |  |  |  | 0225 |  | 纸浆高锰酸钾的测定 GB/T 1547-2004 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 | 分析试样 水分 |  |  |  |  | 0225 |  | 纸、纸板和纸浆分析试样 水分的测定 GB/T 462-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 纸浆灰分 |  |  |  |  | 0225 |  | 造纸原料、纸浆、纸和纸板 灰分的测定 GB/T 742-2008 |  |  |  |  |
| 4 | 造纸原料 |  | 1 | 水分 |  |  |  |  | 0225 |  | 造纸原料水分的测定 GB/T 2677.2-2011 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 灰分 |  |  |  |  | 0225 |  | 造纸原料、纸浆、纸和纸板 灰分的测定 GB/T 742-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 多戊糖含量 |  |  |  |  | 0225 |  | 造纸原料多戊糖含量的测定法 GB/T 2677.9-1994 |  |  |  |  |
| 5 | 一次性使用卫生用品 |  | 1 | 细菌菌落总数 |  |  |  |  | 0115 0313 |  | 一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 大肠菌群 |  |  |  |  | 0115 0313 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 致病性化脓菌 |  |  |  |  | 0115 0313 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 真菌菌落总数 |  |  |  |  | 0115 0313 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 新闻纸 |  | 部分项目 |  |  |  |  |  | 0313 |  | 新闻纸 GB/T 1910-2006 |  |  | 不测：印刷表面粗糙度 |  |
| 7 | 拷贝纸 |  | 全部项目 |  |  |  |  |  | 0313 |  | 拷贝纸 GB/T 1911-2011 |  |  |  |  |
| 8 | 瓦楞纸板 |  | 全部项目 |  |  |  |  |  | 0313 |  | 瓦楞纸板 GB/T 6544-2008 |  |  |  |  |
| （四） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测对象 |  |  |  | 项目/参数 |  |  |  | 领域 代码 |  |  | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） |  | 限制范围 | 说明 |
|  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 纸袋纸 |  |  |  | 全部项目 |  |  |  | 0313 |  |  | 纸袋纸 GB/T 7968-1996 |  |  |  |
| 10 | 打字纸 |  |  |  | 全部项目 |  |  |  | 0313 |  |  | 打字纸 GB/T 8938-2008 |  |  |  |
| 11 | 卫生巾（含卫生护垫） |  |  |  | 全部项目 |  |  |  | 0313 0115 |  |  | 卫生巾（含卫生护垫） GB/T 8939-2008 |  |  |  |
| 12 | 涂布美术印刷纸 (铜版纸) |  |  |  | 部分项目 |  |  |  | 0313 |  |  | 涂布美术印刷纸(铜版纸) GB/T 10335.1-2005 |  | 不测：印刷光泽度、印刷表面粗糙度 |  |
| 13 | 书写纸 |  |  |  | 全部项目 |  |  |  | 0313 |  |  | 书写纸 GB/T 12654-2008 |  |  |  |
| 14 | 瓦楞芯（原）纸 |  |  |  | 全部项目 |  |  |  | 0313 |  |  | 瓦楞芯（原）纸 GB/T 13023-2008 |  |  |  |
| 15 | 箱纸板 |  |  |  | 全部项目 |  |  |  | 0313 |  |  | 箱纸板 GB/T 13024-2003 |  |  |  |
| 16 | 漂白硫酸盐木浆 |  |  |  | 全部项目 |  |  |  | 0313 |  |  | 漂白硫酸盐木浆 QB/T 1678-2007 |  |  |  |
| 17 | 涂布白纸板 |  |  |  | 部分项目 |  |  |  | 0313 |  |  | 涂布白纸板 GB/T 10335.4-2004 |  | 不测：印刷表面粗糙度 |  |
| 18 | 胶版印刷纸 |  |  |  | 全部项目 |  |  |  | 0313 |  |  | 胶版印刷纸 GB/T 30130-2013 |  |  |  |
| 19 | 胶印书刊纸 |  |  |  | 全部项目 |  |  |  | 0313 |  |  | 胶印书刊纸 GB/T 30132-2013 |  |  |  |
| 20 | 纸管原纸 |  |  |  | 全部项目 |  |  |  | 0313 |  |  | 纸管原纸 QB/T 1457-2006 |  |  |  |
| 21 | 伸性纸袋纸 |  |  |  | 全部项目 |  |  |  | 0313 |  |  | 伸性纸袋纸 GB/T 24287-2009 |  |  |  |
| 22 | 未漂硫酸盐 针叶木浆 |  |  |  | 全部项目 |  |  |  | 0313 |  |  | 未漂硫酸盐针叶木浆 GB/T 24321-2009 |  |  |  |
| 23 | 条纹牛皮纸 |  |  |  | 全部项目 |  |  |  | 0313 |  |  | 条纹牛皮纸 QB/T 1706-2006 |  |  |  |
| 24 | 信封用纸 |  |  |  | 全部项目 |  |  |  | 0313 |  |  | 信封用纸 GB/T 22834-2008 |  |  |  |
| 25 | 单面白纸板 |  |  |  | 全部项目 |  |  |  | 0313 |  |  | 单面白纸板 QB/T 2250-2005 |  |  |  |
| 26 | 复印纸 |  |  |  | 全部项目 |  |  |  | 0313 |  |  | 复印纸 GB/T 24988-2010 |  |  |  |
| 27 | 单面书写纸 |  |  |  | 全部项目 |  |  |  | 0313 |  |  | 单面书写纸 QB/T 2352-1997 |  |  |  |
| 28 | 纸尿裤（含纸尿片/垫） |  |  |  | 全部项目 |  |  |  | 0313 0115 |  |  | 纸尿裤（含纸尿片/垫） GB/T 28004-2011 |  |  |  |
| （五） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测对象 |  |  |  | 项目/参数 |  |  |  | 领域 代码 |  |  | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制 范围 |  | 说明 |
|  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 卫生纸（含卫生纸原纸） |  |  |  | 全部项目 |  |  |  | 0313 0115 |  |  | 卫生纸（含卫生纸原纸） GB 20810-2006 |  |  |  |
| 30 | 铸涂白纸板 |  |  |  | 全部项目 |  |  |  | 0313 |  |  | 铸涂白纸板 QB/T 3504-1999 |  |  |  |
| 31 | 牛皮纸 |  |  |  | 全部项目 |  |  |  | 0313 |  |  | 牛皮纸 GB/T 22865-2008 |  |  |  |
| 32 | 单面胶版 印刷纸 |  |  |  | 全部项目 |  |  |  | 0313 |  |  | 单面胶版印刷纸 QB/T 3517-1999 |  |  |  |
| 33 | 铸涂纸 |  |  |  | 全部项目 |  |  |  | 0313 |  |  | 铸涂纸 QB/T 3518-1999 |  |  |  |
| 34 | 白卡纸 |  |  |  | 全部项目 |  |  |  | 0313 |  |  | 白卡纸 GB/T 22806-2008 |  |  |  |
| 35 | 薄页包装纸 |  |  |  | 全部项目 |  |  |  | 0313 |  |  | 薄页包装纸 GB/T 22813-2008 |  |  |  |
| 36 | 导火线纸 |  |  |  | 全部项目 |  |  |  | 0313 |  |  | 导火线纸 QB/T 3528-1999 |  |  |  |
| 37 | 瓦楞纸箱 |  |  |  | 部分项目 |  |  |  | 0313 |  |  | 瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008 | 不测抗压强度 |  |  |
| 38 | 课业簿册 |  |  |  | 全部项目 |  |  |  | 0313 |  |  | 课业簿册 QB/T 1437-2014 | 不测：可迁移元素 |  |  |
| 39 | 无碳复写纸 |  |  |  | 部份项目 |  |  |  | 0313 |  |  | 无碳复写纸 GB/T 16797-2008 | 不测：动态耐磨擦、耐光性、显色灵敏度、密度、印刷表面粗糙度 |  |  |
| 40 | 工艺礼品纸 |  |  |  | 全部项目 |  |  |  | 0313 |  |  | 工艺礼品纸 GB/T 22820-2008 |  |  |  |
| 41 | 育果袋纸 |  |  |  | 部分项目 |  |  |  | 0313 |  |  | 育果袋纸 GB 19341-2003 | 不测：有害物质 |  |  |
| 42 | 涂布白卡纸 |  |  |  | 部分项目 |  |  |  | 0313 |  |  | 涂布白卡纸 GB/T 10335.3-2004 | 不测：印刷光泽度、印刷表面粗糙度 |  |  |
| 43 | 涂布箱纸板 |  |  |  | 部分项目 |  |  |  | 0313 |  |  | 涂布箱纸板 GB/T 10335.5-2008 | 不测：印刷光泽度、印刷表面粗糙度 |  |  |
| 44 | 半透明纸 |  |  |  | 全部项目 |  |  |  | 0313 |  |  | 半透明纸 GB/T 22812-2008 |  |  |  |
| 45 | 漂白浆挂 面箱纸板 |  |  |  | 全部项目 |  |  |  | 0313 |  |  | 漂白浆挂面箱纸板 GB/T 22870-2008 |  |  |  |
| 46 | 漂白硫酸 盐竹浆 |  |  |  | 全部项目 |  |  |  | 0313 |  |  | 漂白硫酸盐竹浆 GB/T 24322-2009 |  |  |  |
| （六） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测对象 |  |  |  | 项目/参数 |  |  |  | 领域 代码 |  |  | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） |  | 限制 范围 | 说明 |
|  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 砂纸原纸 |  |  |  | 全部项目 |  |  |  | 0313 |  |  | 砂纸原纸 QB/T 1312-2010 |  |  |  |
| 48 | 轻型印刷纸 |  |  |  | 全部项目 |  |  |  | 0313 |  |  | 轻型印刷纸 GB/T 26705-2011 |  |  |  |
| 49 | 卫生用品用 无尘纸 |  |  |  | 部分项目 |  |  |  | 0313 |  |  | 卫生用品用无尘纸 GB/T 24292-2009 |  | 不测：厚度 |  |
| 50 | 擦手纸 |  |  |  | 全部项目 |  |  |  | 0313 |  |  | 擦手纸 GB/T 24455-2009 |  |  |  |
| 51 | 厨房纸巾 |  |  |  | 全部项目 |  |  |  | 0313 |  |  | 厨房纸巾 GB/T 26174-2010 |  |  |  |
| 52 | 马桶垫纸 |  |  |  | 全部项目 |  |  |  | 313 |  |  | 马桶垫纸 GB/T 26391-2011 |  |  |  |
| 53 | 湿巾 |  |  |  | 部分项目 |  |  |  | 0313 |  |  | 湿巾 GB/T 27728 -2011 |  | 不测：去污力、腐蚀性 |  |
| 54 | 纸巾纸 |  |  |  | 全部项目 |  |  |  | 0313 0115 |  |  | 纸巾纸 GB/T 20808-2011 |  |  |  |
| 55 | 卫生用品用吸水衬纸 |  |  |  | 全部项目 |  |  |  | 0313 |  |  | 卫生用品用吸水衬纸 QB/T 4508-2013 |  |  |  |
| 56 | 本色生活用纸 |  |  |  | 全部项目 |  |  |  | 0313 |  |  | 本色生活用纸 QB/T 4509-2013 |  |  |  |
| 57 | 壁纸原纸 |  |  |  | 全部项目 |  |  |  | 0313 |  |  | 壁纸原纸 GB/T 30129-2013 |  |  |  |
| 58 | 学生簿册 |  |  |  | 全部项目 |  |  |  | 0313 |  |  | 学生簿册 DB35/T 511-2010 |  |  |  |
| 59 | 学生用品的 安全通用要求 |  |  |  | 部分项目 |  |  |  | 313 |  |  | 学生用品的安全通用要求 GB 21027-2007 |  | 只测白度 |  |